Cooling curve data foe Pb-Sn alloy

|  |  |
| --- | --- |
| **Time** | **Temp.** |
| 1 | 244 |
| 2 | 243 |
| 3 | 241 |
| 4 | 240 |
| 5 | 238 |
| 6 | 237 |
| 7 | 235 |
| 8 | 233 |
| 9 | 231 |
| 10 | 229 |
| 11 | 227 |
| 12 | 225 |
| 13 | 223 |
| 14 | 221 |
| 15 | 219 |
| 16 | 218 |
| 17 | 216 |
| 18 | 214 |
| 19 | 212 |
| 20 | 210 |
| 21 | 208 |
| 22 | 206 |
| 23 | 205 |
| 24 | 203 |
| 25 | 201 |
| 26 | 200 |
| 27 | 198 |
| 28 | 196 |
| 29 | 195 |
| 30 | 193 |
| 31 | 191 |
| 32 | 189 |
| 33 | 187 |
| 34 | 186 |
| 35 | 184 |
| 36 | 182 |
| 37 | 181 |
| 38 | 179 |
| 39 | 180 |
| 40 | 182 |
| 41 | 183 |
| 42 | 183 |
| 43 | 183 |
| 44 | 183 |
| 45 | 183 |
| 46 | 183 |
| 47 | 183 |
| 48 | 183 |
| 49 | 183 |
| 50 | 183 |
| 51 | 183 |
| 52 | 182 |
| 53 | 182 |
| 54 | 182 |
| 55 | 178 |
| 56 | 173 |
| 57 | 170 |
| 58 | 167 |
| 59 | 164 |
| 60 | 162 |